Набор лекций по 4-й теме Основы расчета строительных конструкций, работающих на сжатие.

Набор рассчитан ориентировочно на 12 часов лекций+16 часа практических работ

3. Расчет железобетонных колонн.

Область распространения и простейшие конструкции железобетонных колонн.

Особенности работы железобетонных колонн под нагрузкой и предпосылки для расчета.

Расчет условно центрально сжатых железобетонных колонн прямоугольного сечения со случайным эксцентриситетом. Общий порядок расчета. Примеры расчета железобетонных колонн на подбор сечения рабочей продольной арматуры.Правила конструирования железобетонных колонн. Понятие о расчете внецентренно сжатых колонн.- 4 часа

Расчет  железобетонных  колонн

Железобетонные колонны, как и все железобетонные конструкции, состоят из двух разнородных материалов: бетона и стальных стержней  (арматуры),  которые  кроме других отличий  обладают разной  прочностью.  Прочность  стали  при  сжатии  в  10—15 раз выше, чем бетона, поэтому даже небольшое количество арматурных стержней в бетоне значительно повышает прочность колонны. Например, бетонная колонна из бетона класса ВЗО с размерами сечения 40x40 см, длиной 4 м при шарнирном  закреплении концов может выдержать нагрузку около 218 кН, а если добавить стальную арматуру класса A-III в количестве всего 1% от площади поперечного сечения и выполнить ряд конструктивных правил, то колонна может выдержать 270 кН, т.е. ее несущая способность вырастет на 23,8 %. Стальная продольная арматура обычно составляет 1—3% от площади поперечного сечения колонны, ее наличие позволяет  не  только  увеличить  прочность,  но  и  обеспечивать транспортирование и монтаж сборных железобетонных колонн.

Эти обстоятельства делают железобетонные колонны весьма распространенными.

Область распространения и простейшие конструкции железобетонных колонн

Железобетонные колонны, как и стальные, обладают большой несущей способностью и относительно недороги из-за использования местных материалов. Они широко применяются в промышленном,  гражданском  и сельскохозяйственном  строительстве  в качестве элементов каркаса зданий, сооружений и отдельных опор. Могут изготовляться монолитными и сборными.

Наиболее простым и в то же время широко  распространенным примером такой колонны является колонна  квадратного сечения (рис. 5.17, а). Колонны обычно выполняются  сплошного сечения, при больших длинах и нагрузках они могут быть решетчатыми, по высоте — постоянного и переменного сечений. Колонны  переменного  сечения  предназначены  для  передачи нагрузок,  расположенных  на  различных  высотах.  Например, в промышленных зданиях нагрузка от ферм или балок  покрытия передается на оголовок колонны, а ниже передаются нагрузки от мостовых кранов. При этом для опирания  подкрановых балок и в связи со значительным увеличением нагрузки возникает необходимость увеличивать и размеры сечения нижней части колонны (рис. 5.17, б).

При центральном сжатии более экономичны круглое или квадратное сечения колонн, при внецентренном сжатии сечение колонны вытягивается в направлении действия изгибающих моментов, тем самым увеличивая в этом направлении жесткость.

Характер потери несущей способности железобетонной колонны и предпосылки для расчета.

Основным случаем потери несущей способности железобетонных колонн  является потеря общей устойчивости.  Если просто поставить продольные стержни арматуры в бетон без закрепления их поперечными стержнями, то до определенного значения  нагрузки арматура и бетон работают совместно, но затем стальные стержни теряют устойчивость, причем раньше, чем весь элемент, выпучиваются и разрушают защитный слой бетона (рис. 5.18, а).

Для исключения этого явления к продольным стержням привариваются или привязываются проволокой поперечные  стержни (рис. 5.18, б), которые уменьшают расчетную длину рабочих продольных стержней и предотвращают их значительное выпучивание. При правильной постановке поперечных стержней бетон и продольная арматура разрушаются одновременно. Отсюда основными целями расчета являются:

1) подбор необходимого количества продольной арматуры (при достаточном сечении колонны) с целью обеспечения общей устойчивости;

2) постановка поперечных стержней на расстояниях, исключающих потерю продольной арматурой устойчивости раньше, чем произойдет потеря общей устойчивости колонны.

Расчет сжатых железобетонных колонн со случайным эксцентриситетом

Чаще всего поперечное сечение колонн выполняют квадратного, прямоугольного и круглого вида, возможны и другие формы сечений (рис. 5.19).